Karta produktu, materiału

PTFE 750

| Typ | Worek filtracyjny |
| --- | --- |
| Materiał | Włóknina filtracyjna |
| Materiał | PTFE 100% |
| Materiał nośnik | PTFE 100% |
| Antystatyczność | Nie |
| Gramatura | 750 g/m2 |
| Wykończenie | Termiczne utrwalona, wygładzona, kalandrowana, |
| Przepuszczalność powietrza (200Pa) | 150l/dm2/min |
| Grubość | 1,2 mm |
| Siła zrywająca (daN/5cm) - wzdłuż | >70 |
| Siła zrywająca (daN/5cm) - wszerz | >65 |
| Wydłużenie po zerwaniu – wzdłuż (%) | <5 |
| Wydłużenie po zerwaniu – wszerz (%) | <8 |
| Odporność termiczna | 250˚C (stała) 260˚C (chwilowa |